Тел/факс: +7 (4852) 58-94-71; 58-94-72; 58-94-73; http://antiseptik.info; E-mail: yar.antiseptik@mail.ru

ООО «Производство строительной химии»

Строительные антисептики и защитные составы

Защитные составы для древесины:

- Антисептик ХМФ-БФ универсальный ГОСТ 28815-96

- Антисептик ХМ-11 консервирующий ГОСТ 28815-96

- Антисептик ХМФ-221 санирующий ГОСТ 23787.9-84

- Антисептик ФБС-211 бесцветный и тонированный ГОСТ 28815-96

- Огнебиозащитный состав для древесины ОГНЕБОР

- Огнебиозащитный состав для древесины ОГНЕБОР I

- ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ для восстановления естественного цвета древесины

- Биоцидный состав для древесины ЖУК

- Антисептик ХМФ-БФ концентрат ГОСТ 28815-96

- Антисептик ХМ-11 концентрат ГОСТ 28815-96

- ЛАК-АНТИСЕПТИК

Техническое описание, свойства, область и способы применения

Антисептик ХМФ-БФ универсальный

Антисептик для древесины ХМФ-БФ производится по ГОСТ 28815-96 и предназначен для биологической защиты дерева от грибов, вызывающих гниение, синеву и плесень, а также насекомых-точильщиков при регулярном контакте древесины с водой, грунтом, атмосферными осадками, органическими загрязнениями, а также в замкнутом пространстве. ХМФ-БФ эффективен против всех видов почвенных и домовых грибов.

Объекты защиты

Внешняя обшивка дома или сруба, заборы, веранды, беседки, хозяйственные постройки различного назначения, погреба, скамейки, балки, несущие брусья, лаги, верхние и нижние венцы, перекрытия, настилы по грунту, парники, причалы и другие деревянные конструкции и детали внутри и снаружи помещений.

Свойства

- Универсальный антисептик для сухой и сильно влажной древесины

- Надежная защита в особо тяжелых условиях I-XIII классов службы в соответствии с ГОСТ 20022.2-80

- Продлевает срок эксплуатации конструкций из дерева до 45 лет согласно ГОСТ 20022.0-93

- Проникает в глубокие слои древесины, устойчив к вымыванию

- Не имеет запаха

- Не создает поверхностной пленки и не нарушает воздухообмен

- Сохраняет структуру и свойства дерева

- Останавливает биологическое разрушение на начальных стадиях поражения

- Тонирует дерево в бурый цвет с сохранением текстуры

- Может использоваться как защитная основа перед склеиванием и обработкой лакокрасочными материалами

- IV класс опасности (малоопасное вещество), пожаро- и взрывобезопасен

Нанесение и расход

Наносить кистью, валиком или опрыскиванием (2-3 обработки с интервалом на просушку каждого слоя 1-2 часа), погружением, под давлением в специальном оборудовании.
Общий расход антисептика для достижения максимальной и длительной защиты составляет не менее 250 г/м² без учета потерь для работ внутри помещений и 500 г/м² для наружных обработок.

Антисептик ХМ-11 консервирующий

Антисептик для древесины ХМ-11 производится по ГОСТ 28815-96 и предназначен для биологической защиты дерева от грибов (гниения, плесени, синевы) и насекомых-древоточцев при постоянном прямом контакте дерева с водой и грунтом. ХМ-11 особенно эффективен против почвенных грибов.

Объекты защиты

Мосты, причалы и пирсы, дорожные и заборные столбы, шпалы, опоры линий электропередач и связи, сваи, основания теплиц и другие деревянные сооружения и элементы, полностью или частично утопленные в грунт и воду.

Свойства

- Консервирующий антисептик для дерева

- Усиленная защита в особо тяжелых условиях IX-XIII классов службы в соответствии с ГОСТ 20022.2-80

- Продлевает срок эксплуатации деревянных конструкций до 50 лет согласно ГОСТ 20022.0-93

- Образует химические связи с древесиной и не поддается вымыванию

- Не имеет запаха

- Сохраняет структуру и свойства дерева

- Не создает поверхностной пленки и не нарушает воздухообмен

- Тонирует дерево в бурый цвет с сохранением текстуры

- Может использоваться как защитная основа перед склеиванием и обработкой лакокрасочными материалами

- IV класс опасности (малоопасное вещество), не горюч и взрывобезопасен

Нанесение и расход

Наносить кистью, валиком, опрыскиванием (2-3 обработки с интервалом на просушку каждого слоя 1-2 часа), погружением, под давлением в специальном оборудовании. Обеспечить защиту обработанной поверхности от увлажнения в течение 3-5 дней для прочного закрепления препарата в древесине. Общий расход антисептика для обеспечения максимальной и продолжительной защиты составляет не менее 500 г/м² без учета потерь.

Антисептик ХМФ-221 санирующий

Антисептик для древесины ХМФ-221 производится по ГОСТ 23787.9-84 и предназначен для биологической защиты древесины от грибов (гниения, плесени, синевы) и насекомых-древоточцев в тяжелых условиях эксплуатации без продолжительного контакта дерева с водой и грунтом, а также в замкнутом пространстве. ХМФ-221 особенно эффективен против домовых грибов.

Объекты защиты

Древесные элементы подвалов, погребов и подпольев, каркасы обшивных домов, срубы, чердачные и межэтажные перекрытия и другие деревянные конструкции и детали в плохо проветриваемых, темных и влажных местах.

Свойства

- Санирующий антисептик для древесины

- Надежная защита в тяжелых условиях IV-XIII классов службы в соответствии с ГОСТ 20022.2-80

- Продлевает срок эксплуатации конструкций из дерева до 40 лет согласно ГОСТ 20022.0-93

- Устойчив к вымыванию

- Оздоравливает старую и частично пораженную гнилью древесину

- Не имеет запаха

- Сохраняет структуру и свойства дерева

- Не создает поверхностной пленки и не нарушает воздухообмен

- Тонирует дерево в бурый цвет с сохранением текстуры

- Может использоваться как защитная основа перед склеиванием и обработкой лакокрасочными материалами

- IV класс опасности (малоопасное вещество), не горюч и не взрывоопасен

Нанесение и расход

Наносить кистью, валиком, опрыскиванием в 2-3 приема с перерывом после покрытия каждым слоем 1-2 часа. Расход антисептика составляет не менее 500 г/м² без учета потерь.

Антисептик ФБС-211 бесцветный и тонированный

Антисептик для древесины ФБС-211 производится по ГОСТ 28815-96 и предназначен для биологической защиты дерева от грибов (гниения, плесени, синевы) и насекомых-точильщиков при регулярном промерзании и конденсатном увлажнении в замкнутом пространстве. Тонированный состав также позволяет придать поверхности цвет благородных сортов древесины. ФБС-211 особенно эффективен против деревоокрашивающих грибов.

Объекты защиты

Стены, полы, срубы домов, беседки, хозяйственные постройки, скамейки, заборы, отделка (блокхаус, вагонка) и другие деревянные конструкции внутри и снаружи помещений (под навесом или под открытым небом после обработки лаком).

Свойства

- Декоративный антисептик для дерева

- Защита в условиях I-VIII классов службы в соответствии с ГОСТ 20022.2-80

- Продлевает срок эксплуатации древесины до 45 лет согласно ГОСТ 20022.0-93

- Бесцветный состав не изменяет естественный цвет основы. Тонированный антисептик содержит устойчивые к ультрафиолетовому излучению красители под ценные породы древесины: дуб, красное и лимонное дерево, лиственницу, орех, палисандр и тик

- Проникает в глубокие слои

- Подчеркивает природную текстуру древесины

- Не имеет запаха

- Не создает поверхностной пленки и не нарушает воздухообмен

- Сохраняет структуру и свойства основы

- Практически не вызывает коррозию черных металлов

- IV класс опасности (малоопасное вещество), не горюч и не взрывоопасен

Нанесение и расход

Тщательно перемешать, наносить на чистую и сухую поверхность кистью, валиком, губкой, опрыскиванием в 1-3 приема с перерывом между обработками 1 час при температуре воздуха не ниже +5° C. Просушить и покрыть поверхность лаком для защиты от увлажнения. Расход бесцветного антисептика составляет не менее 500 г/м² без учета потерь, тонированного - не менее 150-200 г/м². Насыщенность цвета зависит от вида древесины, количества нанесенных слоев и качества обработки.

Огнебиозащитный состав для древесины ОГНЕБОР

Огнебиозащитный состав ОГНЕБОР обеспечивает комплексную защиту древесины от огня (делает ее трудновоспламеняемой) и биологического разрушения грибами и насекомыми-древоточцами.

Объекты защиты

Стропила, мауэрлаты, перекрытия, балки, обрешетки, стены, перегородки и другие деревянные конструкции, не предназначенные для декоративной отделки, внутри помещений и снаружи под навесом.

Свойства

- Огнезащита до 4 лет по II группе огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292-2009 и НПБ 251-98

- Препятствует возгоранию древесины и распространению пламени

- Биозащита до 20 лет в условиях I-V классов службы в соответствии с ГОСТ 20022.0-93 и ГОСТ 20022.2-80

- Эффективен против гниения, плесени и синевы

- Проникает в глубокие слои древесины

- Не имеет запаха

- Не создает поверхностной пленки и не нарушает воздухообмен

- Не изменяет исходный цвет дерева, возможна колеровка морилками на водной основе

- IV класс опасности (малоопасное вещество), не горюч и не взрывоопасен

Нанесение и расход

Наносить на очищенную и непокрытую лакокрасочными материалами поверхность кистью, валиком, опрыскиванием, окунанием в 2-3 слоя с интервалом между обработками не менее 2 часов при температуре воздуха не ниже +5°C. Общий расход для достижения максимальной огнезащиты составляет не менее 600 г/м² без учета потерь, для биозащиты - не менее 300 г/м².

Огнебиозащитный состав для древесины ОГНЕБОР I

Огнебиозащитный состав ОГНЕБОР-I предназначен для усиленной защиты древесины от огня (делает ее трудносгораемой) и биологического поражения грибами и насекомыми-древоточцами.

Объекты защиты

Стропила, мауэрлаты, перекрытия, балки, обрешетки, стены, перегородки и другие деревянные конструкции, не предназначенные для декоративной отделки, внутри помещений и снаружи под навесом.

Свойства

- Огнезащита до 5 лет по I и II группам огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292-2009 и НПБ 251-98 (в зависимости от расхода)

- Препятствует возгоранию и горению древесины, распространению пламени

- Биозащита до 20 лет в условиях I-V классов службы в соответствии с ГОСТ 20022.2-80 и ГОСТ 20022.0-93

- Эффективен против гниения, плесени и синевы

- Проникает в глубокие слои древесины

- Обладает устойчивостью к старению

- Не имеет запаха

- Не создает поверхностной пленки и не нарушает воздухообмен

- IV класс опасности (малоопасное вещество)

Нанесение и расход

Наносить на очищенную и непокрытую лакокрасочными материалами поверхность кистью, валиком, опрыскиванием, окунанием в 2-3 слоя с интервалом между обработками не менее 6 часов при положительной температуре воздуха. Для повышения эффективности средства, его рекомендуется подогреть перед применением до 50-60°C. Общий расход для обеспечения огнезащиты по I группе огнезащитной эффективности составляет не менее 600 г/м² без учета потерь, по II группе огнезащитной эффективности - не менее 400 г/м².

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ

Средство ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ предназначено для восстановления естественного цвета древесины после воздействия УФ-излучения, атмосферных осадков, повреждения плесенью и деревоокрашивающими грибами. Применяют на строганных, пиленых и бревенчатых деревянных поверхностях внутри помещений и на открытом воздухе.

Свойства

- Эффективно обесцвечивает серый налет

- Глубоко проникает в поверхностный слой древесины и уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы и их споры, дезинфицируя поверхность древесины

- Обработанная древесина приобретает вид свежеспиленного среза и ее можно обрабатывать любыми красящими и защитными составами

- Сохраняет физико-химические свойства и не препятствует естественному «дыханию» древесины

Способ применения

Средство наносят на очищенную от посторонних предметов (пыль, грязь, кора, стружка) поверхность древесины при температуре воздуха не ниже +5° C и растирают жесткой кистью для более глубокого проникновения. Дать просохнуть до исчезновения разводов и запаха. При сильном потемнении древесины повторить нанесение.

Биоцидный состав для древесины ЖУК

Биоцидный состав ЖУК предназначен для уничтожения жуков-древоточцев и их личинок на всех стадиях развития в деревянных конструкциях жилых и хозяйственных объектов. Защищает древесину от гниения, плесени, синевы. Рекомендуется для обработки нижних и верхних венцов сруба, деревянных балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, хозяйственных построек, веранд, беседок и других деревянных конструкций, подверженных биологическому разрушению.

Свойства

- Уничтожает жуков-древоточцев и их личинок

- Предотвращает повторное заражение

- Защищает древесину от гниения, плесени, синевы

- Для наружных и внутренних работ

- Содержит инсектицид последнего поколения и эффективный антисептик

- Без запаха, не образует пленки, не препятствует «дыханию» древесины

- Бесцветный - не изменяет цвет древесины

- Пропитанная древесина склеивается и окрашивается любыми лакокрасочными материалами

- После высыхания безопасен для человека, животных и окружающей среды

Способ применения

Биоцидный состав наносить на очищенную от грязи и других покрытий поверхность с помощью кисти, валика или распылителя, обеспечивая расход не менее 0,25–0,5 л/кв. м в зависимости от впитывающей способности древесины. При сильных поражениях вводить состав в летные и личиночные отверстия методом шприцевания. Не обрабатывать мерзлую древесину.

Антисептик ХМФ-БФ концентрат ГОСТ 28815-96

Антисептик ХМФ-БФ концентрат производится по ГОСТ 28815-96 и защищает деревянные конструкции от гниения в тяжелых условиях эксплуатации при воздействии атмосферных осадков, при непосредственном контакте с грунтом и водой, загрязнениями органического характера, а также в замкнутом пространстве. Предназначен для тяжелых условий эксплуатации 1-13 класс службы по ГОСТ 20022.2-80. Средний срок службы древесины до 45 лет (ГОСТ 20022.0-93).

Свойства

- Окрашивает древесину в бурые тона

- Пропитанная древесина склеивается и окрашивается любыми лакокрасочными материалами

- Не имеет запаха

- Не образует пленки, не препятствует «дыханию» древесины

- Обладает высокой проникающей способностью

- Эффективен против всех видов домовых, дереворазрушающих и почвенных грибов

Способ применения

Концентрат разбавить теплой водой: на 1 литр концентрата - 3 литра воды. Поверхностное антисептирование методом нанесения на поверхность: погружением, кистью, опрыскиванием (ГОСТ 20022.6-93) за 2-3 раза с перерывом 1-2 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 гр./м2. Или методом вымачивания (ГОСТ 20022.6-93) добиваясь максимальной пропитки с расходом 40-70 л./м3. в зависимости от сортамента древесины и условий эксплуатации. В особо тяжелых условиях эксплуатации древесины допускается применять антисептик в концентрированном виде. Осадок является нормой и растворяется при приготовлении рабочего раствора.

Антисептик ХМ-11 концентрат ГОСТ 28815-96

Антисептик ХМ-11 концентрат производится по ГОСТ 28815-96 и предназначен для защиты деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев в тяжелых условиях эксплуатации при непосредственном контакте с грунтом и водой в условиях IX-XIII классов службы (по ГОСТ 20022.2-80).

Свойства

- Увеличивает срок службы деревянных конструкций до 50 лет (по ГОСТ 20022.0-93)

- Невымываемый – химически связывается с древесиной

- Не имеет запаха

- Не образует пленки, не препятствует «дыханию» древесины

- Особенно эффективен против почвенных грибов

Способ применения

Разбавить концентрат теплой водой в пропорции 1:3: 1 часть концентрата + 3 части воды = 4 части рабочего раствора. Наносить кистью, валиком, опрыскиванием (2-3 обработки с интервалом 1-2 часа), погружением, под давлением.

ЛАК-АНТИСЕПТИК

Деревозащитный состав ЛАК-АНТИСЕПТИК применяется для защиты и финишной декоративной отделки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Обеспечивает защиту древесины от воздействия ультрафиолетового излучения, атмосферных осадков и биологического разрушения (гниения, плесени, насекомых-древоточцев, деревоокрашивающих грибов). Сохраняет и подчеркивает естественную структуру древесины.

Свойства

- Защищает древесину от атмосферного и биологического поражения

- Имитирует ценные породы древесины

- Содержит красители стойкие к ультрафиолетовому излучению

- Придает поверхности полуматовый блеск

- Высыхание поверхности за 1час

- Не имеет запаха

Способ применения

Тщательно перемешать. Наносится кистью или валиком на чистую поверхность вдоль волокон древесины. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5° C. Средний расход в зависимости от впитывающей способности поверхности - 1 л на 8-10 м², второй слой - 1 л на 10-12 м². Время высыхания «до отлипа» при температуре (20±2)° C - 30 минут, нанесение следующего слоя не ранее чем через 1 час. Внимание: окончательный цвет поверхность приобретает после высыхания.